Fragenkatalog Dezember 2014

- Nennen Sie 4 Normformate für Zementplatten						 	2P

- Nennen Sie die Einbaustärke von Oberboden für 						2P

  - Rosen

  - Extensivrasen

- Nennen Sie die 4 Bestandteile von Beton mit den jeweiligen Aufgaben im Beton	4P

- Ein Weg hat eine Länge von 22.50 m und einen Höhenunterschied von 82 cm	2P Berechnen Sie das Gefälle in %

- Erläutern Sie diese Tabelle 							3P

- Nennen Sie 2 unterschiedliche Arten von Sand				2P

- Der Wasserzementwert beträgt  (WZ Wert)							2P

0,3

0,5

0,7

1,5

- Nennen Sie:							4P

  - Abbindezeit

  - Verarbeitungszeit

  - Nacherhärtungszeit

  - Erhärtungszeit

- Sie mischen auf der Baustelle 1/3  m3 Beton CEM 300. Berechnen Sie:		3P

  - Kiesmenge

  - Cementmenge

- Sie mischen mit einem 25 kg Sack Zement Beton auf der Baustelle	   		3P Welche Betonmenge fest erhalten Sie:

  - Bei CEM 125

  - Bei CEM 200

- Treppenberechnung							4P der Höhenunterschied beträgt 1.44. berechnen Sie:

  - Die Auftrittstiefe

  - Die Stufenhöhe

  - Den Treppenlauf

  - Die Neigung der Anschlussböschung der Treppe versenkt

- Nennen Sie den Abstand für Schrittplatten von Plattenmitte zu Plattenmitte 		1P

- Skizzieren Sie einen Schottischen Plattenbelag						3P

- Treppenanlage mit Podest							9P Der Hauseingang ist auf der Höhe von 50.00. Die Strasse ist auf der Höhe von 51.79. Abstand Haus Strasse 8.00 m. Vom Hauseingang zur Treppe ist ein Belag von 2.00 m Breite mit Gefälle von 2% in eine Rinne. Die verwendeten Blockstufen haben die Masse 120/40/15. Nach 6 Stufen ist ein zwei-schrittiges Podest einzubauen.

Berechnen Sie:

  - Auftrittstiefe

  - Höhe UK erste Stufe erster Treppenlauf

  - Höhe OK letzte Stufe erster Treppenlauf VK

  - Höhe UK erste Stufe zweiter Treppenlauf

  - Gesamthöhendifferenz UK erste Stufe erster Treppenlauf bis zur Strasse

  - Länge erster Treppenlauf

  - Podestlänge

- Erläutern Sie die drei unterschiedlichen Fundationsarten für Treppen			3P

  - .

  - .

- Welche Aussage ist richtig							2P

  - 2 mal Stufenhöhe + 1 cm = 65

  - 2 mal Steigungshöhe + Stufenbreite = 65

  - 2 mal Steigungshöhe + Stufenlänge = 65

  - 2 mal Steigungshöhe + Auftrittstiefe = 65

- Welche Aussage ist richtig							2P

  - X Schrittlängen à 65 cm + eine Stufenbreite = Podestlänge

  - X Schrittlängen à 65 cm + eine Auftrittstiefe = Podestlänge

  - X Schrittlängen à 65 cm + eine Auftrittsfläche = Podestlänge

  - X Schrittlängen à 65 cm + eine Auftrittsbreite = Podestlänge

- Welche Aussage ist richtig							2P

  - Bei einer Steigungshöhe von 16cm ist die Anschlussböschung 48.48%

  - Bei einer Stufenhöhe von 16cm ist die Anschlussböschung 48.48%

  - Bei einer Steigungshöhe von 16cm ist die Anschlussböschung 54.84%

  - Bei einer Stufenhöhe von 16cm ist die Anschlussböschung 54.84%

- Welche Aussage ist richtig							2P

  - Eine in die Böschung versenkte Treppe ist breiter als der Weg

  - Eine in die Böschung versenkte Treppe ist schmaler als der Weg

  - Eine in die Böschung versenkte Treppe ist gleich breit wie der Weg

  - Bei einer versenkten Treppe ist die Anschlussböschung flacher

- Welche Aussage ist richtig							2

  - Das Stufengefälle ist 1 cm oder 1%

  - Das Stufengefälle beträgt 3% beziehungsweise 1 cm

  - Das Stufengefälle bei 41cm Auftrittstiefe ist 0.5 cm

  - Das Stufengefälle bei 31 cm Auftrittstiefe ist 1.5 cm

- Welche Aussage ist richtig							2P

  - Die Ausladung der Anschlussböschung ist gleich dem Treppenlauf

  - Der Treppenlauf entspricht Auftrittstiefe X Anzahl Stufen + eine AT

  - Der Treppenlauf ist von VK 1. Stufe bis VK letzt Stufe

  - Der Treppenlauf misst von der VK 1. Stufe bis Hinterkante letzte Stufe

- Skizzieren und beschriften Sie eine Stahlbetonmauer mit den Fachausdrücken	3P

- Nennen Sie die drei Kunststoffarten für Leitungen im Boden				3P

- Skizzieren Sie ein Schachtfutter 							2P

- Erklären Sie wofür ein Schachtfutter eingesetzt wird					2P

- Nennen Sie alle Winkel, die für Kunststoffbögen für die Kanalisation erhältlich sind	3P

- Erklären Sie den Unterschied von einer Steckmuffe zu einer Überschiebemuffe	2P

- Nennen Sie 4 weitere Formstücke für die Kanalisation					2P

- Erläutern Sie den Begriff „Ortbeton“							2P

- Skizzieren Sie 6 Fehler im Fugenbild eines Mosaikplattenbelages			3P

- Erläutern Sie den Begriff HMT							2P

- Beschriften Sie die Skizze mit den Fachausdrücken			      	        4.5P